La VestaEco LDF 30 est une plaque de construction légère, idéale comme support pour les enduits à l’argile ou pour les travaux de cloison sèche. Elle offre d’excellentes performances d’isolation acoustique et thermique, ce qui la rend particulièrement adaptée aux finitions intérieures.
Avantages du produit :
• Saine et écologique, sans formaldéhydes
• Polyvalente pour diverses applications en aménagement intérieur
• Résistante à l’absorption d’eau
• Processus de production respectueux de l’environnement grâce à la technologie innovante et brevetée DefibraTech 1.0
Dimensions disponibles :
• Format : 800 x 1200 mm
• Épaisseur : 30 mm
• Nombre de pièces par palette : 66
• Surface par palette : 31,686 m²
• Poids par m² : 9,6 kg
• Poids total par palette : 304,13 kg
Caractéristiques techniques :
• Densité : environ 320 kg/m³
• Coefficient de conductivité thermique (λD) : 0,057 W/(m·K)
• Capacité thermique (C) : 2100 J/(kg·K)
• Absorption d’eau à court terme : <1 kg/m²
• Résistance à la flexion : 1,4 N/mm²
• Classification au feu : E
• Composants : fibres lignocellulosiques, résine PMDI
• Conforme à la norme : PN-EN 13171
• Gonflement après 24h : <6 %
• Module d’élasticité (E) : 140 N/mm²
• Charge de cisaillement (cheville pour plaque de plâtre) : 15 kg
• Humidité de l’air lors de l’installation : <70 %
• Empreinte carbone (A1+A2+A3) : -2,43 kgCO₂eq/m²
