VestaEco WALL – Isolation murale en fibres végétales
VestaEco WALL est un panneau d’isolation thermique rigide conçu pour les murs en maçonnerie. Fabriqué à partir de fibres végétales et de cellulose, il offre une excellente résistance thermique tout en régulant naturellement le microclimat intérieur grâce à sa perméabilité à la vapeur d’eau. Sa capacité thermique élevée protège aussi bien du froid hivernal que de la chaleur estivale.
Idéal en construction neuve ou rénovation écologique, ce produit est sain, durable et respecte les normes environnementales les plus exigeantes.
Caractéristiques techniques :
• Densité : env. 110 kg/m³
• Conductivité thermique (λD) : 0,039 W/m·K
• Capacité thermique (C) : 2100 J/kg·K
• Résistance à la diffusion de vapeur (μ) : 3
• Résistance à la compression : 30 kPa
• Réaction au feu : Classe E
• Composants : Fibres lignocellulosiques, fibres de cellulose, fibres BiCo
• Norme : PN-EN 13171
• Empreinte carbone (cycle A1+A2+A3) : –68,0 kg CO₂e/m³
• Technologie de fabrication : DefibraTech 1.0 (procédé breveté)
Dimensions & conditionnements disponibles :
	Épaisseur (mm)
	Dimensions (mm)
	Pièces/palette
	m²/palette
	kg/m²
	kg/palette

	80
	600 x 800
	24
	11,52
	8,80
	101

	120
	600 x 800
	16
	7,68
	13,20
	101

	160
	600 x 800
	12
	5,76
	17,60
	101

	200
	600 x 800
	10
	4,80
	22,00
	106


✅ Avantages :
• Excellente performance thermique hiver/été
• Régule l’humidité intérieure grâce à sa perméabilité à la vapeur
• Alternative écologique aux isolants conventionnels
• Faible empreinte carbone (–68 kg CO₂e/m³)
• Produit rigide, résistant à la compression
• Compatible avec les constructions passives et écologiques
? Mise en œuvre :
• Se découpe facilement à la scie manuelle ou électrique
• Pose en mur maçonné ou structure bois
• Protéger temporairement des intempéries avant mise en œuvre
• Manipuler avec soin pour préserver les arêtes
